        金属铜表面酸性活化除油剂YM-SX601
YM-SX601是专门使用于清除印刷线路板上有机污物（轻油）、指印、氧化膜、光洁铜表面条件，并能调节孔壁的活性。

YM-SX601是一种酸性水溶液，易于清洗且不留渣，故不会对板面产生离子污染，可以与免洗装焊系统相配。此工艺喷淋或浸渍均可。
YM-SX601的使用方法:
A.100升工作液配置：               垂直线（浸渍）   水平线（喷淋）

                      25L              25L
B.工艺条件：                      垂直线（浸渍）   水平线（喷淋）   
工作温度                      40~45℃          35℃~45℃       
时    间                      3~5分钟          30~60秒         
注：浸渍过程电路板需水平摆动，以获得均匀的效果。

C.溶液维护：

当处理量达到8—10/m2升时，需更换部分或全部槽液。

设备条件：

工作槽                  聚丙烯、PVC
搅拌器                  聚丙烯

加热器                  不锈钢、石英

泵                      聚四氟乙烯、不锈钢、聚丙烯

分析控制方法：

1.抽一毫升工作液到250毫升的三角瓶中

   2.加入50毫升去离子水

   3.加入2~3滴甲基橙指示剂

   4. 用0.5N的NaOH滴定至黄色终点记录滴定量

   5.计算：（ml NaOH滴定量）×（N NaOH）×2.66= %酸含量

控制：

用浓缩液调节酸含量的方式：工作液酸含量应控制在3%-8%,低于3%时请按如下公式进行补加：

(目标值-实测值)* V  =酸性除油剂YM-SX601添加量（升）注:V＝工作液总体积
5

