液态铜面微蚀剂YM-YT602
YM-YT602是一种特别配制的硫酸双氧水型铜面微蚀清洁剂，中间无需添加任何辅助剂。可用于清除铜面的有机或无机污染，如指印、轻油、氧化斑等并同时在铜表面形成一层平滑均匀一致的粗化层，以最大限度的增加铜面的附着力，良好的性能可适用于喷淋和浸浴等多种加工形式，并可根据客户的要求提供任意比例的浓缩液。

优点：

1、粗化后的铜表面能有效增加与其它物质的结合力（如：抗氧化膜、锡、绿油、干膜等）

清洁铜面并具有防氧化的性能

适用于喷淋及浸浴工艺

药水性能稳定双氧水分解少

5、蚀铜量高处理板量大

使用方法：

操作条件

	
	喷淋
	浸浴

	温度
	25—35℃
	25—35℃

	时间
	20—40sec
	45—90sec


注：如使用其它浓度的双氧水应按比例增加或减少

设备要求:
工作槽              聚丙烯、PVC
搅拌器              聚丙烯

加热器              不锈钢、石英

泵                  聚四氟乙烯、不锈钢、聚丙

注意：

1、YM-YT602是带酸性的氧化剂，使用时需带上手套和特制眼镜以保护皮肤和眼睛，当药液触及皮肤或衣服时，必须彻底清洗，若触及眼睛，应立即清洗及求医                     

2、YM-YT602会侵蚀钛金属

3、不论任何方式，药液温度应不高于40℃比较合适

4、当选用浸浴方式操作时，必须搅拌，板与板的间距须至少大于等于一厘米

